| Инструкция по производству монтажа клинкерных фасадных термопанелей “Европа” Первый шаг – Горизонт и диагональ фасада. Отбить горизонт по всему периметру фасада. При этом обязательно проверить диагональ каждой стены. Отклонение диагонали до 5см: Данный дефект устраняется при монтаже системы путем прокладок из влагостойкой фанеры или любого другого жесткого влагостойкого материала. Отклонение диагонали – более 5см: При монтаже фасадной системы необходимо применять обрешетку. Второй шаг – Монтаж угловых элементов фасадных термопанелей. - по кирпичным и бетонным стенам угловые элементы крепят при помощи дюбель-гвоздя (самореза) d-8-140мм, предварительно просверлив отверстия под них. - на деревянные конструкции крепеж производят саморезами d-8-180мм. Монтаж на цоколь: - выдавленный Панели крепятся непосредственно на цоколь, начиная снизу. - вдавленный Необходимо по горизонту прикрепить уголок. Монтаж производится с опиранием на уголок. Монтаж на отмостку: - панели крепятся непосредственно на фасад по горизонту. На одну панель 0,7м2 уходит, как правило, по 6-7 дюбелей, в зависимости от необходимости плотности прижатия к стене. Третий шаг – Крепление основных и доборных элементов фасадных термопанелей. За счет пазо-гребневого соединения панели легко стыкуются друг с другом. Советуем предварительно рассчитать количество стандартных и доборных элементов, для предупреждения резки стыков панелей на оконных и дверных проемах. Клинкерная плитка защитно-декоративного экрана «АВС-Klinkergruppe» легко режется алмазным кругом при помощи электроинструмента, что обеспечивает архитектурную свободу оформления арочных и других элементов. Оконные и дверные проемы: - на стыках термопанели подрезаются алмазным диском. Отделку откосов окон и дверей возможно проводить различными способами: - цеметно-песчаными растворами, - фасадной шпатлевкой (морозостойкой!), - металлическими откосами, - отделка клинкерной керамикой «ABC-Klinkergruppe»: фасадной плиткой, балконной плиткой, ступенями и пр. Отделка пластиковыми откосами считается наиболее распространенной, так как обеспечивает выполнение работ в кратчайшие сроки, легкость монтажа и эксплуатации, минимальные затраты. Карнизы: - на стыках с карнизом термопанели подрезаются алмазным диском. Отделка карнизов и прилеганий производится после окончания монтажа термопанелей. Шов между карнизом и панелью закрывается декоративным элементом (нащельник, плинтус и т.д. в зависимости от архитектуры здания) Водостоки: - водостоки крепятся через термопанели к стене - шурупом 50мм + толщина панели (60мм). Фигурные эркеры: - Угловые Термопанели подрезаются алмазным диском под углом, соответствующим углу эркера и стыкуются. Стык обрабатывается монтажной пеной или герметиком (в зависимости от размера щели). - Полукруглые Вначале крепится пенополистирол. Затем в зависимости от формы эркера подрезается облицовочная плитка и крепится на пенополистирол. Заключительный этап монтажа фасадных термопанелей "Европа"- расшивка швов. Заполнение сетки швов термопанелей следует производить специальной морозостойкой фасадной затиркой для широких швов, широко применяемой в строительстве. Работы следует производить при плюсовой температуре. Вам понадобится 3кг затирки на 1кв.м. поверхности |  |
| --- | --- |